# 不锈钢密度技术资料（密度独立版）

以下为常用不锈钢牌号的理论密度数据（单位：g/cm³）。可用于板材、卷材、管材重量计算。

| 不锈钢牌号 | 类型 | 密度（g/cm³） |
| --- | --- | --- |
| 201 / 201J1 / 201J2 | 200 系 | 7.75 |
| 304 / 304L | 300 系 | 7.93 |
| 316 / 316L | 300 系 | 7.98 |
| 309S / 310S | 耐高温系 | 7.95–7.98 |
| 430 | 400 系（铁素体） | 7.70 |
| 409 / 409L | 汽车排气用 | 7.70 |
| 410 / 420 | 马氏体 | 7.75 |
| 904L | 高耐蚀 | 8.00 |

备注：实际密度会根据成分与冶炼差异出现 ±0.02～0.05 的波动。以上为行业常用理论值。